Почтовый / юридический адрес: ул. Чайковского, 58, г. Ангарск, Иркутская область, 665835 телефон (3955) 67-67-30,факс (3955) 56-28-53, e-mail: anhp@anhp.rosneft.ru ОКПО 00151584, ОГРН 1023800520402, ИНН/КПП 3801000449/380150001

Отзыв АО «АНХП» 
на проект стандарта

ГОСТ Р «Сварка и родственные процессы. СВАРКА ТРЕНИЕМ С ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ. АЛЮМИНИЙ. Часть 4. Технические требования и аттестация процедур сварки»

| Структурный элемент стандарта | Наименование организации | Замечание, предложение. Предлагаемая редакция | Обоснование замечания/предложения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 Нормативные ссылки | АО «АНХП» | Взамен ISO 857-1 Welding and allied processes — Vocabulary — Part 1: Metal welding processes (Сварка и связанные процессы. Словарь. Часть 1: Процессы сварки металлов) записать ISO/TR 25901-3:2016 Welding and allied processes -- Vocabulary -- Part 3: Welding processes (Сварка и родственные процессы. Словарь. Часть 3. Сварочные процессы) | ISO 857-1:1998 заменён с 17.03.2016 на ISO/TR 25901-3:2016. |
|  |  | Взамен ISO 2107 ... (Алюминий и алюминиевые сплавы. Кованые продукты. Обозначение закалки) записать ISO 2107 ... (Алюминий и алюминиевые сплавы. Деформируемые полуфабрикаты. Обозначения состояния поставки) | ISO 2107:2004 заменён с 15.01.2007 на ISO 2107:2007 |
|  |  | Удалить ISO 3134 (all parts), Light metals and their alloys — Terms and definitions (Легкие металлы и их сплавы. Термины и определения (все части) | Все части ISO 3134 отменены с 06.11.2015 без замены. |
|  |  | Взамен ISO 4136 ... (Разрушающие испытания на швах в металлических материалах. Испытание на поперечное растяжение) записать ISO 4136 ... (Испытания разрушающие сварных швов металлических материалов. Испытание на растяжение образцов, вырезанных поперек шва) | ISO 4136:2001 заменён с 05.11.2012 на ISO 4136:2012. |
|  |  | Взамен ISO 5173 Destructive tests on welds in metallic materials — Bend tests (Разрушающие испытания на швах в металлических материалах. Испытание на изгиб) записать ISO 5173/Amd.1 Destructive tests on welds in metallic materials -- Bend tests -- Amendment 1 (Разрушающие испытания на сварных швах в металлических материалах. Испытания на загиб. Изменение 1) | Указаны неверные данные документа. |
|  |  | Взамен ISO 6520-1 ... (Сварка и связанные процессы. Классификация геометрических дефектов металлических материалов. Часть 1: Сварка плавлением) записать ISO 6520-1 ... (Сварка и родственные процессы. Классификация дефектов геометрии и сплошности в металлических материалах. Часть 1. Сварка плавлением) |  |
|  |  | Взамен ISO 9017 ... (Разрушающие испытания на швах в металлических материалах. Испытание на излом) записать ISO 9017 ... (Испытания разрушающие сварных швов металлических материалов. Испытание на излом) | Указано неточное наименование документа. |
|  |  | Взамен ISO 10042 Welding — ... (Сварка. Соединения дуговой сваркой в алюминии и его сплавах. Уровни дефектов качества) записать ISO 10042 Welding -- ... (Сварка. Сварные соединения алюминия и его сплавов, полученные дуговой сваркой. Уровни качества для дефектов) | Действующий ISO 10042:2018 имеет такое наименование. |
|  |  | Взамен ISO 14175 Welding consumables — ... (Присадочные материалы. Газы и газовые смеси для сварки плавлением и связанных процессов) записать ISO 14175 ... (Материалы сварочные. Газы и газовые смеси для сварки плавлением и родственных процессов) | Действующий ISO 14175:2008 имеет такое наименование. |
|  |  | Взамен ISO 15607:2003 записать ISO 15607:2019. | Неверно указан год в обозначении документа. |
|  |  | Взамен ISO 15613 ... (Технические требования и аттестация процедур сварки металлических материалов. Аттестация на основании предпроизводственного испытания на свариваемость) записать ISO 15613 ... (Технические требования и аттестация процедур сварки металлических материалов. Аттестация, основанная на предпроизводственных сварочных испытаниях) | Указано неточное наименование документа. |
|  |  | Взамен ISO 15614-2 ... (Технические требования и аттестация процедур сварки металлических материалов. Испытание процедур сварки. Часть 2: Дуговая сварка алюминия и его сплавов) записать ISO 15614-2 ... (Технические требования и аттестация процедур сварки металлических материалов. Испытание процедур сварки. Часть 2. Дуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов) | Указано неточное наименование документа. |
|  |  | Взамен ISO 17637 ... (Неразрушающий контроль швов. Визуальный осмотр швов, полученных сваркой плавлением) записать ISO 17637 ... (Неразрушающий контроль сварных соединений. Визуальный контроль соединений, выполненных сваркой плавлением) | Указано неточное наименование документа. |
|  |  | Взамен ISO 17639 ... (Разрушающие испытания на швах в металлических материалах. Макроскопическая и микроскопическая проверка швов) записать ISO 17639 ... (Испытания разрушающие сварных швов металлических материалов. Макроскопическое и микроскопическое исследования сварных швов) | Указано неточное наименование документа. |
|  |  | Взамен ISO/TR 17671-1 ... (Сварка. Рекомендации по сварке металлических материалов. Часть 1: Общее руководство для дуговой сварки) записать ISO/TR 17671-1 (Сварка. Рекомендации по сварке металлических материалов. Часть 1. Общее руководство по дуговой сварке) | Указано неточное наименование документа. |
|  |  | Взамен ISO 25239-5:2011 записать ISO 25239-5:2020. | ISO 25239-5:2011 заменён с 01.07.2020 на одноимённый ISO 25239-5:2020. |
|  |  | Взамен ISO 80000-1:2009 ... (Количества и единицы. Часть 1: Общее) записать ISO 80000-1:2009 ... (Величины и единицы. Часть 1. Общие положения) | Указано неточное наименование документа. |
| 3 Термины и определения |  | Абзац 1: Взамен ISO 857-1 записать ISO/TR 25901-3. Удалить ISO 3134. | См. выше. |
| 4 Символы и аббревиатуры |  | Взамен ISO 15607:2003 записать ISO 15607:2019. | См. выше. |
| 6 Проверка на основании испытаний процедур сварки |  | Таблица 1 – оформить сноски в соответствии с требованиями ГОСТ 1.5-2001: | П.4.10.1 ГОСТ 1.5-2001 - сноску выделяют уменьшенным размером шрифта. В конце сноски ставят точку. П.4.10.3 ГОСТ 1.5-2001 – Знак сноски выполняют арабской цифрой со скобкой или в виде звездочки ("*"), двух или трех звездочек ("**" или "***"), помещая их на уровне верхнего обреза шрифта. Знак сноски отделяют от ее текста пробелом. |
|  |  | Таблицы 2, 3 – то же. | То же. |
|  |  | 6.3.3.2: взамен ... в соответствии с рисунком 4 – 6 ... записать ... в соответствии с рисунками 4 – 6 ... | Не учтено множественное число. |
|  |  | 6.3.3.3, абзац 3: Взамен ... указанное временное сопротивление, σmin,w, ... должна отвечать ... записать ... указанное временное сопротивление, σmin,w, ... должно отвечать ... | Опечатка. |
|  |  | 6.3.3.5, последний абзац: Взамен ГОСТ ISO 25239-5:2011 записать ISO 25239-5:2020. | См. выше. |
| 8 Библиография |  | Взамен [2] ISO 17636 ... (Неразрушающий контроль швов. Радиографическая проверка наплавных швов) записать [2] ISO 17636 ... (Неразрушающий контроль сварных соединений. Радиографический контроль) | Указано неточное наименование документа. |
|  |  | Взамен [3] ISO 17640 ... (Неразрушающий контроль швов. Ультразвуковая проверка. Техника, уровни проверки и оценки) записать [3] ISO 17640 ... (Неразрушающий контроль сварных соединений. Ультразвуковой контроль. Технология, уровни контроля и оценка) | Указано неточное наименование документа. |

Контактное лицо

Албутова Елена Петровна

Главный специалист ОТР

Акционерного общества «Ангарскнефтехимпроект»

+7 (3955) 579 846;

+7 (902) 5 494 530

albutovaep@anhp.rosneft.ru