Обсуждение проекта

ГОСТ Р Дороги автомобильные общего пользования

СМЕСИ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ

ТУ

П. 3.6 ***готовая щебеночно-гравийно-песчаная смесь:*** *Искусственно приготовленная смесь из щебня и песка (щебеночно-песчаная), гравия и песка (гравийно-песчаная) или щебня гравия и песка (щебеночно-гравийно-песчаная смесь)* – то есть 3 вида смесей

1. щебеночно-песчаная;

2*.* гравийно-песчаная;

3. щебеночно-гравийно-песчаная смесь;

Значит, требования по содержанию дробленых зерен к каждой из этих смесей должно быть разное, тем не менее, п. 5.5 утверждает: *Группа по содержанию дробленых зерен в* ***ГРАВИИ***  *и щебне из гравия должно быть не ниже пятой в соответствии с требованиями ГОСТ 32703* – это как? Если это касается щебеночно-песчаной смеси, то понятно. В остальном – ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ - как может соответствовать 5 группе **ГРАВИЙ**? Щебеночно-гравийно-песчаная смесь – если щебень 5 группы да еще гравий добавлен? Если соотношение щебня и гравия в смеси не нормируется, то требования по дробленым зернам в данной смеси нормироваться так же не может.

П. 5.6 дополнить после – *водостойкость щебня* (гравия)

П5.8 дополнить после *- щебня* ( гравия)

П.9.5 дополнить после *- щебня* ( гравия)

П. 9.6 дополнить после - щебня ( гравия) на дробимость проверяется и гравий

П.9.7 дополнить после *- щебня* ( гравия)

П.9.8 дополнить после *- щебня* ( гравия) морозостойкость проверяется и у гравия

П.9.11 дополнить после *- щебня* ( гравия)