РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К БЕТОНУ НА СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ

Подмазова Светлана Александровна

НИИЖБ им. А.А. Гвоздева, ведущий научный сотрудник, к.т.н.

Начиная с 1990-х годов, соотношение производства бетона для сборного и монолитного железобетона изменилось в сторону увеличения объема производства бетона для монолитных конструкций, выполнение которого осуществляется из готовых бетонных смесей (товарного бетона).

Структура производства готовых бетонных смесей за прошедшее время также претерпела изменения; если до 1990-х годов выпускался бетон класса по прочности на сжатие до В20 (М250), то в настоящее время выпускается бетон до класса В100 (М1300). Такие бетоны требуют более пристального внимания к обеспечению качества возводимых железобетонных конструкций, которое зависит как от стабильности качества составляющих, так и от технологии производства бетонных смесей и технологии выполнения бетонных работ на стройплощадке.

На этапе проектирования конструкций проектировщик назначает необходимые требования к бетону: в зависимости от несущей способности конструкции – класс бетона по прочности, в зависимости от условий эксплуатации здания или сооружения – марки бетона по водонепроницаемости и морозостойкости (в случае необходимости).

Для того, чтобы обеспечить все проектные требования, на бетонно–смесительном узле (БСУ) разрабатываются составы бетона, которые уточняются путем пробных замесов. Бетонно-смесительный узел обязан выполнить при поставках все указанные требования, т.е. должно быть оперативное взаимодействие между проектировщиком, производителем работ на стройке и изготовителем бетонной смеси (что бывает редко).

Для проектирования составов бетона необходима нормативная или нормативно-технологическая документация, помогающая назначать соотношение компонентов в бетоне, начиная с назначения водо-цементного отношения, содержания цемента и других составляющих.

В раннее разработанном документе – «Руководство по подбору составов тяжелого бетона» [1], подготовленном на базе результатов исследований НИИЖБ и других научно-исследовательских организаций, содержатся рекомендации по назначению величины водо-цементного отношения (иными словами, прочности) в зависимости от проектной марки по водонепроницаемости и марки по морозостойкости. В этом «Руководстве» указано, при каких требованиях по водонепроницаемости следует назначать предельные значения водо-цементного отношения, и какая величина водо-цементного отношения обеспечивает морозостойкость.

В Лаборатории бетонов НИИЖБ им. А.А.Гвоздева в последнее десятилетие были проведены исследования для подтверждения и одновременно корректирования зависимости «водонепроницаемость – прочность» и «морозостойкость – прочность». Результаты исследований показали, что бетон обеспечивает определенную водонепроницаемость с некоторыми колебаниями в зависимости от уровня обеспечения средней прочности класса и определенную морозостойкость при заданной прочности и заданной структуре (см. рис.).

В дальнейшем все эти закономерности на основании полученных данных проверялись при проектировании составов бетона классов по прочности от В22,5 до В55 с подвижностью марок П3, П4, П5, и была предложена идеология разработки в том числе производственных составов бетона. Исследования проводились на бетонах с применением цементов общестроительного назначения с применением водоредуцирующих/пластифицирующих добавок, различного уровня эффективности; результаты этих исследований подтвердили зависимости, указанные в «Руководстве» [1], в той части, что водонепроницаемость зависит от водо-цементного отношения (т.е. прочности), вне зависимости от заданной подвижности.

Полученные результаты исследований получили широкое применение и начали использоваться при разработке производственных норм, и впоследствии эти технологические параметры были представлены в виде таблиц в СТО «Бетоны мостовых конструкций. Технические условия» [2]. Впервые, в нормативном документе были сформулированы технологические требования для бетонов, при назначении которых обеспечиваются проектные требования, как по прочности, так и по водонепроницаемости и морозостойкости (табл. 1,2).

Таблица 1

Ориентировочные технологические параметры, обеспечивающие водонепроницаемость бетона

| Технологические показатели | Марка по водонепроницаемости, W |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Класс бетона, В | 22,5 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Водо-цементное отношение, В/Ц | ≤ 0,6 | ≤ 0,55 | ≤ 0,45 | ≤ 0,4 | ≤ 0,38 | ≤ 0,35 |

Примечание: Марка бетона по водонепроницаемости W4 – W14 и вид цемента, соответствующий требованиям ГОСТ 10178, ГОСТ 22266 и ГОСТ 31108, назначается в зависимости от условий эксплуатации изделий и конструкций по СНиП 2.03.11-85 Актуализированная редакция или по ГОСТ 31384 [5].

Таблица 2

Ориентировочные технологические параметры, обеспечивающие морозостойкость бетона

| Технологические показатели | Марка по морозостойкости |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F1 75 - 100* | F1 200 - 300* | F1 400 - 600* | F1 700 - 1000* |
|  | - | F2 100** | F2 200** | F2 300 - 500** |
| Класс бетона, В | ≥ 20 | ≥ 25 | ≥ 27,5 | ≥ 30 |
| Расход цемента, кг/м3 | > 300 | > 320 | > 340 | > 60 |
| Водо-цементное отношение | < 0,6 | < 0,55 | < 0,5 | < 0,45 |
| Добавки ГОСТ 24211 |  | Воздухововлекающая (газообразующая) |  |  |
| Воздухововлечение, % | - | 3 - 7 |  |  |
| - *Морозостойкость всех видов бетонов, кроме бетонов дорожных и аэродромных покрытий, F1; - **Морозостойкость бетонов дорожных и аэродромных покрытий, F2. |  |  |  |  |

Примечание: Морозостойкость более F1200 (F2100) для всех видов бетонов, следует обеспечивать с применением воздухововлекающей (газообразующей) добавки.

Вид цемента назначается в зависимости от марки по морозостойкости. При марке по морозостойкости F1200 (F2100) и выше следует назначать вид цемента, соответствующий требованиям ГОСТ 10178, ГОСТ 22266 или ГОСТ 31108 с содержанием трехкальциевого алюмината (С3А) не более 8% и количества минеральных добавок не более 15% в виде шлака.

В соответствии с требованиями актуализированной редакции СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии», в зависимости от вида среды эксплуатации и ее уровня, назначается марка бетона по водонепроницаемости, обеспечивая которую мы защищаем бетон во времени от того или иного воздействия среды эксплуатации. Т.е. постулируется основное положение, что защита бетона от коррозии при эксплуатации в разных средах в первую очередь зависит от выполнения требований по водонепроницаемости и морозостойкости.

Для того чтобы обеспечить эти показатели качества, необходимо при разработке проекта здания или сооружения, к которым предъявляются повышенные требования по долговечности, назначать определенный уровень значений этих характеристик. Далее по таблицам 1 и 2 следует назначать прочность бетона, которая обеспечит также заданные параметры по водонепроницаемости и морозостойкости. Таблицы 1 и 2 предназначены, как для проектировщиков, так и для технологов. На основании данных, которые содержатся в этих таблицах, при первичном подборе номинального состава (составов) бетона рекомендуется назначать предельные значения технологических параметров, обеспечивающих заданные качественные показатели бетона.

Европейский стандарт prEN 206:2011 «Бетон. Технические требования, эксплуатационные характеристики, производство и контроль качества» рекомендует предельные величины некоторых технологических параметров, при выполнении которых может быть обеспечена защита бетона от той или иной среды эксплуатации, в т.ч. при действии мороза. Эти параметры приведены в справочном приложении F этого стандарта. Но в указанном европейском стандарте, отсутствуют классификация бетона по водонепроницаемости и морозостойкости, поэтому требования указанной таблицы не могут переноситься напрямую в наши СНиПы и ГОСТ. Принятые в отечественных документах рекомендации по маркам морозостойкости и водонепроницаемости суть, опосредовано, меры по защите бетона от коррозии.

НИИЖБ им.А.А.Гвоздева с 1950-х годов проводил исследования всех видов коррозии бетона. Опыт исследований долговечности бетонных и железобетонных конструкций изложен в СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85».

Так как бетон является капиллярно-пористым материалом, то скорость взаимодействия его с агрессивной средой определяется как химической активностью компонентов агрессивной среды к минералам цементного камня бетона, так и его структурными характеристиками-показателями проницаемости бетонов.

Структурные характеристики бетона по диффузионной проницаемости и его качественные характеристики, обеспечивающие защиту бетона от воздействия агрессивной среды во времени, определяются:

- коэффициентом диффузии – ГОСТ 31383-2008 «Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Методы испытаний». Диффузионная проницаемость бетона для углекислого газа, хлоридов и растворов кислот;

- маркой бетона по водонепроницаемости W4-W20;

- классом бетона по прочности на сжатие.

Ориентировочное соответствие показателей проницаемости и прочности бетона приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Коэффициент х) диффузии для углекислого газа, см2/с | Коэффициент х) диффузии для хлоридов см2/с | Марка бетона по водонепроницаемости | Водоцементное отношение, В/Ц не более | Класс хх) прочности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 ∙ 10-4 | - | W4 | 0,6 | В22,5 |
| 1,4 ∙ 10-4 | - | W6 | 0,55 | В25 |
| 0,6 ∙ 10-4 | Св. 1 ∙ 10-8 до 5 ∙ 10-8 | W8 | 0,45 | В30 |
| 0,15 ∙ 10-4 | Св. 5 ∙ 10-9 до 1 ∙ 10-8 | W10-W14 | 0,35 | В35-40 |
| 0,02 ∙ 10-4 | Менее 5 ∙ 10-9 | W16-W20 | 0,30 | В45-50 |

х) - Таблица Е, СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»;

хх) - ГОСТ 31383 п.6, п.7.

Скорость сульфатной коррозии определяется химическим составом портландцементного клинкера – содержанием минерала C3A и суммой минералов C3A+C4AF.

Показатели сульфатной агрессивности нормируются для цементов трех групп:

- 1 – сульфатостойкие по ГОСТ 22266;

- 2 – портландцемент по ГОСТ 10178, ГОСТ 31108. Содержание в клинкере C3S не более 65%, C3A не более 7%, C3A+C4AF не более 22%; шлакопортландцементы с содержанием шлака более 20%;

- 3 – портландцементы по ГОСТ 10178, ГОСТ 31108

Например, жидкая среда с содержанием сульфатов в пересчете на ионы SO-4 неагрессивна по отношению к бетону с маркой по водонепроницаемости:

Таблица 4

| № | Виды цементов | W4 | W16-W20 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Содержание сульфатов в жидкой среде |  |
| 1 | Портландцемент | менее 250 мг/л | менее 1250 мг/л |
| 2 | Портландцемент и шлакопортландцемент | менее 1500 мг/л | менее 8000 мг/л |
| 3 | Сульфатостойкие цементы | менее 3000 мг/л | менее 10000 мг/л |

По сульфатной агрессивности стандартного метода определения сульфатостойкости бетона нет. В настоящее время разработан проект ГОСТ «Цементы. Метод определения сульфатостойкости».

Таблица 5

Рекомендуемые предельные величины для состава и свойств бетона

|  | Виды сред эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Неагрессивная среда | Карбонизация |  |  |  | Хлоридная коррозия |  |  |  |  |  | Замораживание-оттаивание |  |  |  | Химическая коррозия |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Морская вода |  |  | прочие хлоридные воздействия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс | ХО | ХС1 | ХС2 | ХС3 | ХС4 | ХS1 | XS2 | XS3 | XD1 | XD2 | XD3 | XF1 | XF2 | XF3 | XF4 | XA1 | XA2 | XA3 |  |
| Марки по водоне- проницаемости (W) и морозостойкости (F)2) | - | W6 | W8 | W10 | W10 | W10 | W14 | W14 | W10 | W10 | W14 | F1200 (F2100) | F1300 (F2150) | F1400-F1600 (F2200- F2300) | F1700-F11000 (F2300 -F2400) | W10 | W10 | W14 |  |
| Максимальное В/Ц | - | 0,65 | 0,6 | 0,55 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,45 | 0,55 | 0,5 | 0,45 | 0,55 | 0,55 | 0,5 | 0,45 | 0,55 | 0,5 | 0,45 |  |
| Минималь-ный класс по прочности С 1) | 12 15 | 20 25 | 25 30 | 30 37 | 30 37 | 30 37 | 35 45 | 35 45 | 30 37 | 30 37 | 35 45 | 30 37 | 25 30 | 30 37 | 30 37 | 30 37 | 30 37 | 35 45 |  |
| Минималь-ный расход цемента. кг/м3 | - | 260 | 280 | 280 | 300 | 300 | 320 | 340 | 300 | 300 | 320 | 300 | 300 | 320 | 340 | 300 | 320 | 360 |  |
| Минималь-ное воздухово-влечение, % | _ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - | - | - |  |
| Прочие требования | _ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | заполнитель по EN 12620 с необходимой морозостойкостью |  |  |  | сульфатостойкий цемент |  |  |  |

- Показатели класса: в числителе минимальная нормативная прочность для цилиндров (МПа), в знаменателе минимальная нормативная прочность для кубов (МПа).

- Марка по водонепроницаемости определяется по методу ГОСТ 12730.5-84 «Бетоны. Методы определения водонепроницаемости»; марка по морозостойкости определяется по ГОСТ 10060-2012 «Бетоны. Методы определения морозостойкости».

- По Российским стандартам в зависимости от условий эксплуатации бетона назначается марка по водонепроницаемости и морозостойкости, при обеспечении которых мы выходим на требуемые проектные показатели, тем самым на долговечность бетона конструкций.

Возвращаясь к Европейскому стандарту EN 206 следует отметить, что на основании исследований НИИЖБ им. А.А. Гвоздева была расширена табл. F1 стандарта EN 206 с введением показателей водонепроницаемости и морозостойкости и, как известно, при обеспечении всех проектных требований к бетону можно гарантировать жизненный цикл бетона изделий и конструкций до 50 лет.

Библиография

- Руководство по подбору составов тяжелого бетона/НИИ бетона и железобетона Госстроя СССР.- М.: Стройиздат, 1979 г.

- СТО 40619399-001-2010 Бетоны мостовых конструкций. Технические условия.

- Свод правил СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-8

- prEN 206:2011 Бетон. Технические требования, эксплуатационные характеристики, производство и контроль качества.

- ГОСТ 31384-2008  Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Общие технические требования

Подмазова Светлана Александровна, НИИЖБ им. А.А.Гвоздева, к.т.н.,

109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., дом 6, корпус 5, лаборатория №4

(499) 174-74-00, concrete15@mail.ru