## Slide 1: Состояние работ и задачи по совершенствованию нормативной документации на уплотнения из ТРГ
Ю.И. Тарасьев, А.П. Малахо, О.Ю. Исаев

## Slide 2
Предприятия, осуществляющие НИОКР, стандартизацию, освоение новых разработок и производство уплотнений из ТРГ
Группа компаний «УНИХИМТЕК» :
ЗАО «ИНУМиТ»
НПО «Унихимтек»
МГУ
им. М.В. Ломоносова
ООО «Ильма»
АО «ИРКУТСК-НИИХИММаш»
ООО «Силур»
ЗАО
«Фирма «Союз-01»
и другие.
АО «НПФ «ЦКБА»

## Slide 3: Основные стандарты, действующие на территории РФ
ГОСТ Р 52376-2005 Прокладки спирально-навитые термостойкие. Типы. Основные размеры.
ОСТ 26.260.454-99 Прокладки спирально-навитые. Типы и размеры. Общие технические требования.
СТ ЦКБА-СОЮЗ-СИЛУР-019-2012 Арматура трубопроводная. Уплотнения на основе терморасширенного графита. Общие технические требования
СТО ГАЗПРОМ 00220575.001-2007 Прокладки для фланцевых уплотнений на основе безасбестовых материалов «Графлекс»
НП-068-05 Трубопроводная арматура для атомных станций (в части требований к арматуре для атомных станций)
ГОСТ 31091-2013 Арматура трубопроводная для атомных станций.
РД, ТУ заводов-изготовителей.

## Slide 4: ГОСТ «Арматура трубопроводная. Уплотнения на основе терморасширенного графита. Общие технические условия»
В настоящее время, в соответствии с Программой национальной и межгосударственной стандартизации на 2016-2017 годы осуществляется разработка ГОСТ «Арматура трубопроводная. Уплотнения на основе терморасширенного графита. Общие технические условия».
В ГОСТ будет обобщен весь накопленный отечественный и зарубежный опыт по НИОКР и стандартизации в области создания широкой номенклатуры высокоэффективных уплотнений с использованием ТРГ.
ГОСТ будет состоять из двух частей:
Первая часть будет устанавливать эксплуатационные и расчетные характеристики материалов ТРГ, методики определения различных характеристик материала и заготовок, в том числе:
механические характеристики;
чистота ТРГ и содержание примесей;
термостойкость ТРГ и др.
Графитовые материалы будут разделены на классы по прочности, чистоте, термостойкости применительно к их использованию в различных условиях эксплуатации.
Вторая часть будет определять:
типы, конструкции и размеры уплотнений;
классификацию, правила обозначения;
требования к расчетным коэффициентам, учитываемым при проектировании арматуры;
требования к надежности и т.д.

## Slide 5: Основные зарубежные стандарты
EN 1514 and EN 12560 series of standards
ASTM F 104 Standard Classification System for Nonmetallic Gasket Materials
EP GIS 42-301-1 Specification for Gaskets FSA Fluid Sealing Association

## Slide 6: Зарубежные поставщики ТРГ
Материалы и уплотнения европейских производителей
Klinger Dichtungstechnik (Австрия),
Kempchen Dichtungstechnik (Германия),
SGL Carbon (Германия),
Klinger Egliswil (Швейцария) и др.
Материалы и уплотнения фирм КНР

## Slide 7: Общие требования к неподвижным уплотнениям из ТРГ
Параметр
Герметичность
Устойчивость к высокой температуре
Устойчивость к давлению среды
Упругие характеристики
Устойчивость к давлению при установке/эксплуатации
Низкая коррозионная активность
Отсутствие загрязнений среды
Снижение требуемого усилия обжатия
Низкие адгезионные свойства
Устойчивость к циклическим нагрузкам

## Slide 8: Специальные отраслевые требования
Отрасль | Требование
Нефтепереработка и нефтехимия | Высокие температуры и давления. Огнестойкость. Низкий уровень утечек. Низкая окисляемость на воздухе (спец. Шелл, BP)
Тепловая энергетика | Высокие температуры и давления. Низкая коррозионная активность. Устойчивость к перегретому пару Низкий уровень утечек
Атомная промышленность | Чистота, устойчивость к наведенной радиации Химическая и коррозионная стойкость, Устойчивость к дезрастворам
Химическая, пищевая, металлургия | Отсутствие контаминации
Добыча полезных ископаемых, Минеральные удобрения | Устойчивость к абразивному износу
Использование кислорода, сильных окислителей | Низкая окисляемость, отсутствие органических и катализирующих примесей
Автомобильная промышленность | Равномерность обжатия прокладки с малым полем. Устойчивость к вибрациям и к интенсивному термоциклированию, масло-бензостойкость

## Slide 9: Используемые методы испытаний графитовой фольги
Характеристика | Значение | DIN EN 14772 | ASTM F 104 | EP GIS 42-301-1 | General Electrics | FSA | СТ-ЦКБА-СОЮЗ-СИЛУР-019-2012
Содержание золы | 0,0001-5,0% | + | - | + | + | + | +
Содержание хлорид-иона | ≤50 ppm | + | - | + | + | + | +
Содержание серы | ≤1000 ppm | + | - | + | + | - | +
Содержание фторид-иона | ≤50 ppm | - | - | + | - | + | -
Устойчивость к окислению | -Δm = (2-10)%/час | + | - | + | + | + | -
Устойчивость к воздействию химических сред |  | - | + | - | + | - | -
Упругие характеристики |  | + | + | + | + | - | -
Предел прочности при растяжении | ≥4МПа | - | + | - | + | - | +
Герметичность |  | + | + | + | + | + | -
Равноплотность/ равномерность | 3-7% | - | - | - | - | - | -
pH | 5-8 | - | - | - | - | - | -

## Slide 10: Требования надежности уплотнений, установленные в НД (СТ, ТУ)
НД | Требования | Комментарии
ГОСТ Р 52376-2005 (Разработчик АО «ФИРМА «СОЮЗ-01») | Требований по надёжности не устанавливает | Других ГОСТ нет
НП-068-05 (разработчик НТЦ ЯРБ) | 2.6.3. Для арматуры или отдельных ее деталей, узлов, комплектующих элементов должны быть установлены следующие показатели: - по долговечности: назначенный срок службы (год, ч); назначенный ресурс (цикл, ч); - по безотказности: ВБР не менее... при наработке...; наработка на отказ не менее..(циклов, ч); - по сохраняемости: средний срок сохраняемости (год); - по ремонтопригодности: средняя оперативная продолжительность планового ремонта (час); средняя оперативная трудоемкость планового ремонта (чел.´час). 3.2.3.3. ТУ на уплотнительные изделия … должны быть указаны физико-механические характеристики материалов, из которых изготовлены изделия; условия эксплуатации; допустимые нагрузки и уровень радиации за срок службы; ресурс при эксплуатации прокладок и сальниковых уплотнений; срок хранения; возможность повторного использования; стойкость к дезактивирующим растворам; уровень коррозии конструкционных материалов арматуры при контакте с прокладками и сальниковыми уплотнениями. | НП требуют уточнения. Показатели назначенный срок службы, назначенный ресурс, наработка на отказ и показатели ремонтопригодности, приведенные в 2.6.3, не могут распространяться на прокладочные соединения. Необходимо разъяснение порядка применения показателей и согласование между собой требований пунктов 2.6.3 и 3.2.3.3

## Slide 11: Требования надежности уплотнений, установленные в НД (СТ, ТУ) (продолжение)
НД | Требования | Комментарии
СТ ЦКБА-СОЮЗ-СИЛУР - 019-2012 | 5.7.2 Номенклатура показателей надежности на уплотнения ТРГ, указываемая в паспорте, должна включать: - средний срок службы (в годах); - средний ресурс (в часах и циклах, для прокладок только в часах); - средний срок сохраняемости (в годах). 5.7.3 Номенклатура назначенных показателей на уплотнения ТРГ, указываемая в документации изготовителя должна включать: - назначенный срок службы (в годах); - назначенный ресурс (в часах и циклах, для прокладок только в часах). | Стандарт требует переработки. Установленная номенклатура показателей требует уточнения. Приведенные в СТ показатели надежности не применимы к прокладочным соединениям.
СТ ЦКБА-СОЮЗ - 067-2008 | 4.10 Назначенный срок службы СНП – 10 лет без учета хранения. 4.11 Срок хранения в упаковке не ограничен. | Стандарт требует переработки. Установленная номенклатура показателей требует уточнения.

## Slide 12: Требования надежности уплотнений, установленные в НД (СТ, ТУ) (продолжение)
НД | Требования | Комментарии
РД 153-34.1-39.605-2002 Разработчики: АО «Фирма ОРГРЭС», НПО «Унихимтек», АО «Чеховский завод энергетического машиностроения» | 1.5 …. Уплотнения из ТРГ должны обеспечивать показатели герметичности и ресурса работы не ниже показателей для арматуры в соответствии с разделом 3 и требования правил приемки и контроля в соответствии с разделом 6 РД 153-34.1-39.504-00 «Общие технические требования к арматуре ТЭС (ОТТ ТЭС-2000)». | Требования к надежности арматуры установлены в РД 153-34.1-39.504-00 не корректно. РД 153-34.1-39.504-00 требует корректировки
ТУ 5728-012- 50187417-99 (Разработчик НПО «Унихимтек») | 2.1.12 Надежность прокладок ……. должна характеризоваться следующими значениями показателей: - средняя наработка на отказ не менее 98000 часов; - ВБР не менее 0,96 при наработке на отказ 98000 часов; - срок сохраняемости в заводской упаковке при выполнении условий хранения 2 (С) - 12 лет. Назначенный срок службы прокладок должен соответствовать назначенному сроку службы арматуры для атомных станций и быть не менее 40 лет. 8.2 ………….. Нормативный срок службы – до разборки фланцевого соединения, но не более 12 лет. | ТУ требуют переработки. Установленная номенклатура показателей требует уточнения. Приведенные в ТУ показатели надежности не применимы к прокладочным соединениям.

## Slide 13: Требования надежности уплотнений, установленные в НД (СТ, ТУ) (продолжение)
НД | Требования | Комментарии
ТУ АО «ФИРМА «СОЮЗ -01» (в целом) | Срок службы уплотнений ТРГ - 12 лет | ТУ требуют переработки. Установленная номенклатура показателей требует расширения.
ТУ 5728-013- 93978201-2015 АС (Разработчик ООО «СИЛУР») | 1.1.4.1 Средний срок службы (в годах) прокладок на гладком и волновом металлическом основании в составе уплотнений неподвижных соединений арматуры для АЭС – соответствует времени работы арматуры между капитальными ремонтами и составляет не менее 12 лет. 1.1.4.2 Срок наработки на отказ не менее 98000 часов. 1.1.4.3 Вероятность безотказной работы (ВБР) не менее 0,999 при наработке на отказ 98000 часов. 1.1.4.4 Срок сохраняемости в заводской упаковке при выполнении условий хранения по 3 (Ж3) - 12 лет. | Стандарт требует переработки. Установленная номенклатура показателей требует уточнения. Приведенные в СТ показатели надежности не применимы к прокладочным соединениям.

## Slide 14: Предложения по совершенствованию нормативной документации на уплотнения из ТРГ
Переработать СТ ЦКБА-СОЮЗ-СИЛУР-019-2012 Арматура трубопроводная. Уплотнения на основе терморасширенного графита. Общие технические требования и СТ ЦКБА-Союз-067-2008 Арматура трубопроводная. Прокладки спирально-навитые термостойкие для соединений «корпус-крышка. Типы, основные размеры и технические требования» в части уточнения номенклатуры и количественных значений показателей надежности уплотнений.
В разрабатываемом ГОСТ «Уплотнения на основе терморасширенного графита. Общие технические требования» разделить требования к материалам и требования к номенклатуре и типоразмерному ряду уплотнений в виде отдельных частей стандарта, т.е. разработать первую часть стандарта – «Уплотнительные материалы из терморасширенного графита», в которую внести требования к ТРГ как материалу. Согласовать между собой требования ГОСТ и СТ.
Разработать и внести в стандарт новые методики испытаний на герметичность, коррозионную стойкость, огнестойкость и переработать методики определения примесей серы и галогенов, pH
Переработать градацию и требования к материалам по прикладному и отраслевому признаку.
Ввести унифицированную номенклатуру изделий не привязанную к ТУ производителей. Разработать и ввести в стандарты таблицы с размерами и типами прокладок на фланцы по ГОСТ 33259-2015, ГОСТ 28759.2-90, ГОСТ 28759.3-90.
Согласовать установленные требованиями ГОСТ и СТ параметры уплотнений с федеральными нормами, со стандартами на арматуру, насосы и другими отраслевыми стандартами. Подготовить предложения по соответствующей корректировке федеральных норм и вышеперечисленных стандартов, в том числе в части номенклатуры и количественных значений показателей надежности уплотнений.
Унифицировать требования к материалам с учетом опыта международных стандартов и решения задач импортозамещения.