## Slide 1: ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ КРЫШ
Москва 2018

## Slide 2: Почему? Стеклокомпозит

## Slide 3
Александр Дадченко
www.roofers-union.ru
dadchenko@roofers-union.ru
www.altes.ru
dadchenko@altes.ru

## Slide 4: 1. Стеклокомпозит История Технология

## Slide 5
Стеклокомпозит –
это композитный материал, армирующим элементом которого является стекловолокно, а в качестве связующего используется смесь полиэфирных смол.
Содержание стекла в таком материале – около
65-70%, связующего – 25-30%.

## Slide 6: Сферы применения стеклокомпозитов
Электроэнергетика
Кораблестроение и ракетостроение
Авиа и Машиностроение
Строительство
Стеклокомпозит

## Slide 7: История
ЗиЛ–130 с перспективной кабиной водителя из
стеклопластика.
1970 год, СССР

## Slide 8: История
Стены вагонов метропролитена «Москва» облицованы стеклопластиковыми формованными панелями молочно-белого цвета.
2017 год, Россия

## Slide 9: Технология изготовления стеклокомпозита Формование

## Slide 10: Технология изготовления стеклокомпозита Формование

## Slide 11: Технология изготовления стеклокомпозита Пултрузия

## Slide 12: Что можно сделать и стеклокомпозита?
Стандартные изделия
Нестандартные изделия

## Slide 13: 2. Свойства стеклокомпозита

## Slide 14: Физико-механические свойства
 | Стеклокомпозит | ПВХ | Дерево (сосна) | Алюминиевые сплавы | Cталь
Плотность, кг/см3 | 1,6...1,9 | 1,3...1,43 | 0,3...0,7 (0,52) | 2,7 | 7,7...7,9
Модуль упругости, ГПа | 17...22* | 2,0...2,7 | 7...12 (11) | 70 | 210
Предел прочности при растяжении, МПа | 170...227* | 4...7** | 130* (83*) | 100** | 200...226**
Коэффициент линейного термического расширения, 10-6/К | 0,5 ... 8 | 50 | 2,7...5 | 19,6...26,9 | 11,9...15
Теплопроводность, Вт/К*м | 0,58 | 0,13..1,6 | 0,1...0,23 | 201,3...221 | 17,5...58
Сравнительные характеристики стеклокомпозита:
Примечания:
* - свойство материала вдоль волокон;
** - для металлов и ПВХ предел текучести

## Slide 15: Сравнительные показатели для двутавра из стеклокомпозита и стали
 | Стеклокомпозит I 20 | Cталь I 20
Плотность, кг/см3 | 1,6...1,9 | 7,7...7,9
Модуль упругости, ГПа | 17...22* | 210
Группа горючести | НГ/Г1/Г2 | НГ
Вес | 7,2 кг/м | 21 кг/м
Стоимость (ориентировочно) | 2100 р/м | 1800 р/м
Синтетическое покрытие
Стекловолокно для повышения прочности
Стекломат

## Slide 16: Долговечность конструкций The Eyecatcher Building Базель, Швейцария
1999
2017

## Slide 17: Вес конструкций из стеклокомпозита

## Slide 18: Вторичная переработка стеклокомпозита
Стеклокомпозитные материалы на 100% подлежат вторичной обработке.
Переработка может быть:
Механической
Термической
Переработанный материал используется к качестве добавок для высокопрочных бетонов или в новых композитных материалах.

## Slide 19: 3. Применение стеклокомпозита в строительстве

## Slide 20: Высокоскоростной железнодорожный вокзал в Медине Foster and Partners Медина, Саудовская Аравия
Высота конструкции - 25 м Шаг сетки колонн - 27 м

## Slide 21: Высокоскоростной железнодорожный вокзал в Медине Foster and Partners Медина, Саудовская Аравия

## Slide 22: Городской музей Амстердама Stedelijk Museum Amsterdam Benthem Crouwel Architects Амстердам, Голландия

## Slide 23: Городской музей Амстердама Stedelijk Museum Amsterdam Benthem Crouwel Architects Амстердам, Голландия

## Slide 24: Городской музей Амстердама Stedelijk Museum Amsterdam Benthem Crouwel Architects Амстердам, Голландия

## Slide 25: Yitzhak Rabin Center Safdie Architects Тель-Авив, Израиль

## Slide 26: Yitzhak Rabin Center Safdie Architects Тель-Авив, Израиль

## Slide 27: Строительство сложных композитных кровель в России реально? Да!

## Slide 28: Мечеть Архитектор: Абдукаххор Турдиев Грозный, Россия

## Slide 29: Мечеть Архитектор: Абдукаххор Турдиев Грозный, Россия

## Slide 30: Мечеть Архитектор: Абдукаххор Турдиев Грозный, Россия

## Slide 31: Мечеть Архитектор: Абдукаххор Турдиев Грозный, Россия

## Slide 32: Мечеть Архитектор: Абдукаххор Турдиев Грозный, Россия

## Slide 33: Благодарю за внимание
Александр Дадченко
www.roofers-union.ru
dadchenko@roofers-union.ru